## Глазурованный

| Показатели | Требования норм ГОСТ 13996-2019, Класс BI | Требования норм ООО «ЗКС» ТУ 23.31.10-001-56380351-2023 ТМ «ГРАНИТЕЯ» ТМ «УРАЛЬСКАЯ ПАЛИТРА» |  | Средние параметры керамогранита ООО «ЗКС» ТМ «ГРАНИТЕЯ» ТМ «УРАЛЬСКАЯ ПАЛИТРА» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формат | 600х300х10 600х600х10 1200х600х11 ретификат | 600х300х10 600х600х10 ретификат | 1200х600х11 ретификат | 600х300х10 600х600х10 ретификат | 1200х600х11 ретификат |
| Длина и ширина, мм | не более ±0,6% длины стороны, не более ±2,0 мм | ±0,8 | ±1,0 | ±0,4 | ±0,4 |
| Толщина, мм | не более ±5% длины стороны, не более ±0,5 мм | ±0,5 | ±0,5 | ±0,2 | ±0,2 |
| Криволинейность грани, мм | не более ±0,5% длины стороны, не более ±1,5 мм | ±0,5 | ±1,0 | ±0,2 | ±0,6 |
| Косоугольность, мм | не более ±0,5% длины стороны, не более ±2,0 мм | ±0,8 | ±1,2 | ±0,2 | ±0,6 |
| Кривизна лицевой поверхности, мм | не более ±0,5% длины стороны, не более ±2,0 мм | -0,8 +1,4 | -0,8 +1,5 | ±0,7 | ±0,9 |
|  |  | полированная ±0,8 | полированная ±0,8 | полированная ±0,5 | полированная ±0,6 |
| Водопоглощение, % | не более 0,5 | не более 0,5 |  | 0,1 |  |
| Разрушающее усилие, Н | min 1300 | не менее 1500 |  | 2900 |  |
| Предел прочности на изгибе, МПа | не менее 35 | не менее 35 |  | 41 |  |
| Морозостойкость, циклы | 100 | 200 |  | 200, без повреждений |  |
| Термическая стойкость плитки, циклы | 10 | 10 |  | 10, без повреждений |  |
| Термическая стойкость глазури, белой, ºС | 150º | 150º |  | 150º, без повреждений |  |
| Термическая стойкость глазури, цветной, ºС | 125º | 125º |  | 125º, без повреждений |  |
| Износостойкость, класс (PEI) | 1-5 | 3-5 |  | 4 |  |
| Коэффициент теплового расширения в интервале (20-400)ºС, α | не регламентируется | не регламентируется |  | 79х10-7 |  |
| Устойчивость к загрязнениям (класс пачкаемости 1-5) | Класс по заявлению производителя | не менее 4 |  | 4-5 |  |
| Химическая стойкость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации | Классы А, В, С | Классы А, В, С |  | соответствует |  |
| Устойчивость к бытовым химикатам и добавкам для водоподготовки бассейнов | Классы А, В | Классы А, В |  | соответствует |  |
| Химическая стойкость к воздействию кислот и щелочей низкой и высокой концентрации (категория, не ниже) | не регламентируется | GLB/GHB |  | GLB/GHB |  |