## Неглазурованный

| Показатели |  | Требования норм ГОСТ 13996-2019, Класс BI | Требования норм ООО «ЗКС» ТУ 23.31.10-001-56380351-2023 |  |  | Средние параметры керамогранита ООО «ЗКС» ТМ «Уральский гранит» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формат |  | 300х300х8, 300х300х12, 300х600х10, 600х600х10, 1200х295х11, 1200х600х11 | 300х300х8 300х300х12 | 600х300х10 600х600х10 ретификат | 1200х295х11 1200х600х11 ретификат | 300х300х8 300х300х12 | 600х300х10 600х600х10 реттификат | 1200х295х11 1200х600х11 реттификат |
| Длина и ширина, мм |  | не более ±0,6% длины стороны, не более ±2,0 мм | ±0,5мм (в калибре) | ±0,8 мм | ±1,0мм | ±0,3мм | ±0,25мм | ±0,3мм |
| Толщина, мм |  | не более ±5% длины стороны, не более ±0,5 мм | ±0,5мм | ±0,5мм | ±0,5мм | ±0,2мм | ±0,2мм | ±0,2мм |
| Криволинейность грани, мм |  | не более ±0,5% длины стороны, не более ±1,5 мм | ±1,5мм | ±0,5мм | ±1,0 | ±0,7мм | ±0,2мм | ±0,7мм |
| Косоугольность, мм |  | не более ±0,5% длины стороны, не более ±2,0 мм | ±1,5мм | ±0,8мм | ±1,2мм | ±0,7мм | ±0,2мм | ±0,9мм |
| Кривизна лицевой поверхности, мм |  | не более ±0,5% длины стороны, не более ±2,0 мм | –0,5+1,0мм | -0,8мм +1,4мм | -0,8мм +1,5мм | ±0,5мм | -0,8мм +1,0мм | -0,8мм +1,6мм |
|  |  |  |  | полированная ± 0,8мм |  |  | полированная ±0,5мм | полированная ±0,6мм |
| Водопоглощение, % |  | max 0,5 | не более 0,5 |  |  | 0,07 |  |  |
| Разрушающее усилие, Н |  | min 1300 | не менее 1500 |  |  | 2000 (8мм) 4500 (12мм) | 2800 | 3700 |
| Предел прочности на изгибе, МПа |  | min 35 | не менее 35 |  |  | 47 |  |  |
| Морозостойкость, циклы |  | 100 | 200 |  |  | 200, без повреждений |  |  |
| Износостойкость: потеря массы на единицу площади по корунду, г/см2 |  | max 0,5 | max 0,16 |  |  | менее 0,05 |  |  |
| Коэффициент теплового расширения в интервале (20-400) ºС, α |  | не регламентируется | не регламентируется |  |  | 79х10-7 |  |  |
| Устойчивость к загрязнениям (класс пачкаемости 1-5) | Матовая поверхность | Класс по заявлению производителя | не ниже 4 |  |  | 4-5 |  |  |
|  | Полированная поверхность |  | Не регламентируется |  |  | Не регламентируется |  |  |
| Химическая стойкость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации |  | Классы А, В, С | Классы А, В, С |  |  | соответствует |  |  |
| Устойчивость к бытовым химикатам и добавкам для водоподготовки бассейнов |  | Классы А, В | Классы А, В |  |  | соответствует |  |  |
| Химическая стойкость к воздействию кислот и щелочей низкой и высокой концентрации (категория, не ниже) по EN ISO 10545-13 |  | не регламентируется | ULB/UHB |  |  | ULB/UHB |  |  |